昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2007            考试科目名称 ：    冶金原理

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 判断填空题（30分，每题2分） 1. 硅酸盐炉渣中，硅氧复合阴离子最基本的结构单元是 ，它是 结构。 2.当冶金炉渣粘度过高生成炉瘤时，为什么需要加入萤石（CaF2)： 3.气氛的控制对冶金过程非常重要，氧势是表示气氛氧化能力强弱的物理量，它的定义是： 在氧化物氧势图（吉布斯自由能图）中，若反应物发生相变，则其氧势线斜率 。 4. 何谓布多尔反应： ，有利于布多尔反应正向进行的条件是 。 5. 什么叫浮氏体 ： ，铁氧化转化时遵循什么原则？ 6. 在硫化物焙烧过程中，有利于硫酸化焙烧的条件为： 。 7.区域精（熔）炼是基于 原理实现的，杂质的平衡分配系数K0值越接近1，则 效果越 。 8.火法精炼有哪几类异相分离体系： - 9. 活化能可反映 的影响。在绝大多数情况下，界面化学反应的活化能 （填＞、=或＜）扩散活化能，因此冶金反应通常在低温时受 限制，高温时受 限制。 10. 两种离子共同放电的基本条件是： 。电解液中杂质浓度越高，则在阴极开始析出杂质的电位越 主体金属析出电位。 11. 有机添加剂的作用在于 阴极极化超电位。 12.氢在金属阴极上析出时产生的超电位与下列因素有关： （A) 阴极材料 （B) 电流密度 （C) 电解液温度 （D) 溶液成分 13. 水的稳定性受到破坏的标志是什么？ (A) 颜色变化 (B) 有氧气析出 (C) 有沉淀生成 (D) 有氢气析出 14. 湿法冶金包括三个主要过程① ② ③ 。影响浸出速度的因素主要包括： 、温度、 、溶剂浓度。 15. 炼钢时影响脱磷的主要因素: 二、简述题：(60分，每题10分，注：从7题中选做6题。） - 温度升高及CaO含量增加对炉渣的粘度有何影响？试用离子理论加以解释。 - “金属或非金属热还原法”制备纯物质的热力学原理是什么？试举例加以说明。 - 3. 3.简述铜锍吹炼与镍锍吹炼的主要异同点。 - 4. 4.列出铜的可溶阳极电解和不可溶阳极电解的阳极反应式，并指出哪种电解方式的槽电压低。电解过 过程中提高电流效率的措施有哪些？ 5.高炉炼铁时，熔渣-金属液间的离子脱硫反应式如下，为吸热反应： [S]+(O2-) ==== (S2-) +[O] 试分析影响熔渣脱硫的主要因素。 - 6.绘制出完整的气-固相反应模型示意图，并说明反应包含哪几个环节，列出各环节为限制步骤的速率方程。 7.结合你的专业特长，谈谈钢铁冶金或有色冶金发展的动态与趋势。 三、计算题（10分，注：从2题中选做1题） 1.试计算碳酸镁在空气中(空气中CO2含量约为0.03%)的开始离解温度和化学沸腾温度，己知： MgO(s)+CO2(g) =MgCO3(s) △GO= －110750+120.12 T J - 2.溶液中含有活度均为1的Zn2+和Fe2+离子，已知氢在铁上的超电压为0.40V, 如要使离子析出次序为Fe、H2、Zn，问25℃时溶液的pH值最大不超过多少？在此最大pH值的溶液中，H+开始放电时，Fe2+浓度为多大？已知, 。